- Malty a rozdelenie mált

Malta je stavivo, ktoré vzniká  zo spojiva, plniva, vody a prísad (prímesí).

Podľa druhu použitého spojiva malty rozlišujeme na:

• vápenné malty:

-  obyčajné (hrubé)	MV

-  jemné	MVJ

•  vápenno-cementové malty:

-   obyčajné (hrubé)	MVC

-  jemné	MVCJ

-   na šľachtené omietky	MVCO

• vápenno-sadrové malty	MVS

• sadrové malty	MS

• cementové malty:

-  obyčajné (hrubé)

-   na cementový postrek

Podľa účelu použitia malty delíme na:

malty na murovanie, stykové malty, malty na omietky, malty na ukladanie dlažieb,

malty na obklady, malty na škárovanie, tepelnoizolačné malty a malty na špeciálne účely.

- Spojivá na báze cementu, výroba, druhy, použitie, uskladňovanie

Cementy sú práškové spojivá. Po rozmiešaní s vodou vytvárajú kašu, ktorá na vzduchu, ale aj vo vode tuhne a tvrdne na umelý kameň a po vytvrdnutí si zachováva svoju pevnosť a stálosť.

Základnú zložku cementu tvorí slinok, ktorý môže byť kremičitanový alebo hlinitanový:

• kremičitanový slinok tzv. portlandský - vyrábajú sa z neho:

cementy na všeobecné použitie,

cementy do mált na murovanie a omietky,

špeciálne cementy;

• hlinitanový slinok - vyrábajú sa z neho:

hlinitanové cementy,

špeciálne cementy.

Suroviny sa po vyťažení drvia, melú a upravujú. Pália sa  v  peciach .

Slinok sa po rýchlom ochladení odkladá na odležanie . Po odležaní sa melie so sadrovcom  a inými prísadami na jemný prášok - cement.

Medzi základné vlastnosti cementu patria:

• hydratácia,

• tuhnutie a tvrdnutie,

• pevnosť,

• objemová stálosť,

• jemnosť mletia.

Cementy sú rozdelené na päť hlavných druhov. CEM vyjadruje skratku cement a rímske čísla znamenajú druh cementu.

CEM I         Portlandský cement

CEM II       Portlandský zmesový cement

CEM III      vysokopecný cement

CEM IV      Puzolánový cement

CEM V        Zmesový cement

Cementy  sa používajú na konštrukcie z nevystuženého betónu aj oceľobetónu, na výrobu betonárskeho tovaru a stavebných prefabrikátov, na betónové dlažby a ako spojivo do mált, na náročné konštrukcie z oceľobetónu a predpätého betónu, na výrobu dielcov z oceľobetónov, na výrobu vláknocementových výrobkov (napr. krytiny a rúry), na vodostavebné účely (priehrady) .

Uskladňovanie musí byť zabezpečené v suchom prostredí v uzavretých skládkach alebo v skládkach s prístreškom. Vrecia musia byť zabezpečené pred vlhkosťou a vodou, aby nedošlo k hydratácii cementu. Sklady sú navrhované minir ne 100 mm nad terénom.

Dlhodobé uskladňovanie nepriaznivo vplýva na kvalitu a pevnosť cementu. Cementy treba spracovať do 3 mesiacov a rýcbloväzné cement] 30 dní odo dňa výroby.

Pre uskladňovanie a dopravu platí zásada, že sa nesmú miešať cementy rôznych druhov a tried ani od rozličných výrobcov; pri uskladňovaní sa musia dodržiavať predpísané bezpečnostné predpisy a pravidlá m chovávanie zdravého životného prostredia.

- Spojiva na báze vápna, výroba, druhy použitie.

Vápno patrí medzi najstaršie materiály používané v stavebníctve.

Získava sa pálením vhodných surovín do teploty 1250 °C.

Vápno sa vypaľuje v šachtových alebo rotačných peciach.

Vzdušné vápno sa v stavebníctve používa v týchto formách:

• vápenná kaša - na výrobu mált na murovanie a po odležaní aj mált na omietky;

• vápenné mlieko - na bielenie povrchov, na pačokovanie (podkladný náter stien), na dezinfekciu (náter stien a stropov ako ochrana proti baktériám a plesniam), na vonkajšie fasádové nátery (aj s minerálnym farbivom) a na stabilizáciu zemín;

• vápenný hydrát (práškový) - na vnútorné omietky, fasádové práce (na rýchlejšie vysychanie), na výrobu priemyselne vyrábaných omietkových zmesí a na čistenie a úpravu vody;

• nehasené vápno (kusové a mleté) - na výrobu pórobetónov (napr.:plynosilikátov a penosilikátov).

Pri manipulácii s vápnom treba dodržiavať nasledujúce bezpečnostné opatrenia obmedziť prašnosť, pri výrobe používať respirátory, ochranné okuliare rukavice, lebo vápno má na ľudský organizmus škodlivé účinky (dráždi dýchacie cesty, leptá pokožku aj oči).

V stavebníctve sa vápno používa:

• na výrobu mált - vysoká trvanlivosť v suchou vlhkom prostredí, ale nie pri striedavom vlhkú, odoláva vysušovaniu zmrazovaniu;

• na výrobu omietkových mált (priamo na stavbe) - majú lepšiu odolno: ti poveternostným vplyvom a dlhšiu životnosť;

• na prípravu šľachtených omietok;

• do štukatérskych mált;

• na prípravu podlahových podkladov;

• na výrobu tvaroviek;

• na stabilizáciu zemín.

# Text boxes

MC MCP